	ФОЛЬГОИЗОЛОН (AL)

ОТРАЖАЮЩАЯ      ИЗОЛЯЦИЯ

Гибкий  легкий  прочный, отражает до 97% тепла


Материал изготовлен на основе вспененного полиэтилена,

 дублирован полированной  фольгой. Экологически чистый продукт.
Предназначен:

Для внутренней и наружной тепло-, паро-, звуко-, гидроизоляции, снижения теплопотерь, увеличения массивности теплоизоляционного слоя при малой толщине, снижения структурного шума, надежной пароизоляции для всех типов ограждающих конструкций.
Применение:

Лучшая теплоизоляция всех типов зданий и сооружений, полов, потолков, стен, кровель, мансард в жилых, административных и производственных помещениях, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционерных систем, холодильных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун и т.д. 

Великолепная защита от нагрева кровли.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Отражающий эффект излучающей энергии
	До 97%

	Температура применения
	От -80 до +105 С

	Сопротивление теплопередаче  R
	1,2кв.м. С/Вт

	Водопоглощение по объему
	0,6-0,9%

	Удельная теплоемкость 
	1,95 кДж/(кг С)

	Динамический модуль упругости (под нагрузкой 2-5 КПа)
	0,26-0,77 МПа

	Относительное сжатие (под нагрузкой 2-5 КПа)
	0,09-0,2

	Коэффициент теплопроводности
	0,032-0,037(Вт/м С)

	Звукопоглощение
	Не менее 32 Дб(А)

	Прелел прочности при сжатии
	0,35 МПа

	Удельный вес
	35+10 кг/куб.м.

	Коэффициент паропроницаемости
	0,001 мг/мчПа

	Коффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа)
	0,45-0,51 (Вт/кв.м.С)


СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

	ФОЛЬГОИЗОЛОН (AL) (однослойное фольгирование)
	4 мм

	Кирпич глиняный
	650 мм

	Древесина
	120 мм

	Пенобетон
	330 мм

	Мин.вата
	77 мм

	Пенопласт
	60 мм

	Пенополистирол
	48 мм


	Наименование
	Упак/шт
	I
	IV
	V

	Изоляция отражающая НПЭ фольгированный  (тип АФ-1,2)
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	толщина- 2 мм
	30м2
	1 051,34 руб
	1012,40 руб
	973,47 руб

	толщина – 3 мм
	30м2
	1 304,99 руб
	1 256,65 руб
	1 208,32 руб

	толщина – 4 мм                              
	30м2
	1 559,04 руб
	1 501,30 руб
	1 443,56 руб

	толщина – 5 мм
	30м2
	1 781,71 руб
	1 715,71 руб
	1 649,73 руб

	толщина – 8 мм
	18м2
	1 496,09 руб
	1 440,67 руб
	1 385,26 руб

	толщина – 10 мм
	18м2
	1 817,31 руб
	1 750,00 руб
	1 682,69 руб


 ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (800) 707-5-105, факс (495) 554-25-67,  554-02-69 

e-mail: uplot@mail.ru, www.uplot.ru    
	НПЭ самоклеящийся 

фольгированный (тип С-1,2)
	Упак/шт
	I
	IV
	V

	
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	толщина – 2 мм
	25м2
	4 052,51 руб
	3 902,42 руб
	3 752,33 руб

	толщина – 3 мм
	25м2
	4 181,27 руб
	4 026,40 руб
	3 871,54 руб

	толщина – 4 мм
	25м2
	4 548,23 руб
	4 379,78 руб
	4 211,33 руб

	толщина – 5 мм
	25м2
	4 567,16 руб
	4 398,02 руб
	4 228,86 руб

	толщина – 8 мм
	25м2
	5 168,38 руб
	4 976,96 руб
	4 785,53 руб

	толщина – 10 мм
	25м2
	5 597,16 руб
	5 389,86 руб
	5 182,56 руб


	Изоляция отражающая НПЭ 
2-х сторон.фольгированный (тип В-1,2)
	Упак/шт
	I
	IV
	V

	
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	толщина- 2 мм
	30м2
	2 508,76 руб
	2 415,84 руб
	2 322,93 руб

	толщина – 3 мм
	30м2
	2 714,49 руб
	2 613,94 руб
	2 513,41 руб

	толщина – 4 мм
	30м2
	2 972,26 руб
	2 862,17 руб
	2 752,09 руб

	толщина – 5 мм
	30м2
	3 229,62 руб
	3 110,00 руб
	2 990,39 руб

	толщина – 8 мм
	18м2
	2 246,60 руб
	2 163,40 руб
	2 080,19 руб

	толщина – 10 мм
	18м2
	2 617,40 руб
	2 520,46 руб
	2 423,52 руб


	НПЭ нефольгированный
	Упак/шт
	I
	IV
	V

	
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	толщина- 2 мм
	52.5м2
	771,36 руб
	742,79 руб
	714,23 руб

	толщина – 3 мм
	52.5м2
	1 094,51 руб
	1 053,98 руб
	1013,43 руб

	толщина – 4 мм
	52.5м2
	1 445,14 руб
	1 391,61 руб
	1 338,09 руб

	толщина – 5 мм
	52.5м2
	1 808,04 руб
	1 741,08 руб
	1 674,12 руб

	толщина – 8 мм
	26.25м2
	1 458,15 руб
	1 404,14 руб
	1 350,13 руб

	толщина – 10 мм
	26,25м2
	1 810,20 руб
	1 743,16 руб
	1 676,12 руб


Тепло-Экран «У Ю Т»  для батарей отопления

Предназначен:

 для уменьшения теплопотерь и повышения комфорта 

при обогреве вашего дома.

Размер экрана 60 см х 80 см

Экран для батареи 7-10 секций или 2 батареи 3-6 секций

	Наименование
Тепло-Экран «У Ю Т»
	Упак/шт
	I
	IV
	V

	
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	ТеплоЭкран Тип А № 1(1 экран) 
	1/10
	65,48 руб.
	59,49 руб.
	56,74 руб.

	ТеплоЭкран Тип В № 2 (2 экрана) 
	1/10
	98,23 руб.
	89,49 руб.
	85,13 руб.

	ТеплоЭкран Тип С № 3 (3 экрана) 
	1/10
	124,42 руб.
	113,51 руб.
	108,05 руб.


Клейкие ленты
Назначение:

Для соединения стыков, панелей, узлов, труб. Для защиты частей оборудования от проникновения грязи, пыли, влаги. Для предотвращения коррозии, для придания поверхностям тепло-отражающих способностей.
	Наименование

	Упак/шт
	I
	IV
	V

	
	
	Цена от

10 т.руб.
	Цена от

25 т.руб.
	Цена от

100 т.руб.

	Алюминиевая лента 50х10
	36
	85,26 руб.
	81,99 руб.
	78,70 руб.

	Армированная лента 50х10
	36
	65,77 руб.
	63,24 руб.
	60,71 руб.


ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (800) 707-5-105, факс (495)  554-25-67, 554-02-69
e-mail: uplot@strimat.ru, www.uplot.ru
[image: image1.jpg]OO0 «Pupma Ctpumart-CepBuc»
140000, Poccusa, MO, r. JTrobepLbl
Ten. 8 800 707-5-105

(3BoHOK Mo Poccum 6ecniaTHbIN)
E-mail: uplot@strimat.ru
www.uplot.ru, www.profitrast.ru




